Sample: No Data Loaded

Optical Model

Fit Results

| Parameter | Average | Min. | Max. | Std. Dev. | % Range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSE | 2.380 | 1.426 | 2.992 | 0.546 | 65.822 |
| Thickness # 3 (nm) | 32.36 | 29.98 | 34.51 | 1.84 | 13.9895 |
| Amp. | 1.9549 | 1.3715 | 2.2116 | 0.3722 | 42.9746 |
| Center Wvl. (µm) | 0.0723 | 0.0000 | 0.1337 | 0.0514 | 184.8633 |
| IR Pole Amp. | 0.0564 | 0.0085 | 0.1142 | 0.0309 | 187.3522 |
| Einf | 0.2326 | 0.0001 | 0.7837 | 0.3445 | 336.8340 |
| Angle Offset | 0.0847 | -0.0581 | 0.3380 | 0.1483 | 467.4149 |
| Total Thickness (nm) | 70.36 | 67.98 | 72.51 | 1.84 | 6.4342 |
| n of SiO2 (Sellmeier) @ 632.8 nm | 1.4829 | 1.4654 | 1.4929 | 0.0091 | 1.8575 |

Model Parameters vs. Position