Sample: 2025-10-02-14-16_LOCOS_post-litho_resist_strip

| Fit Results MSE = 4.609 Thickness # 2 = 81.14 ± 0.012 nm Amp. = 417.640 ± 2.8013E-05 Brod. = 9.891 ± 9999.0000 Eo = 6.994 ± 1.0064E-07 Eg = 4.647 ± 0.006533 Einf = 0.00 ± 0.0106 n of Si3N4 (TaucLorentz) @ 632.8 nm = 2.00132 | Optical Model |
| --- | --- |

Optical Constants

Experimental and Model Generated Data Fits