Sample: 2025-08-28-15-06-LOCOS_E1_oxide_wafer1

Optical Model

Fit Results

| Parameter | Average | Min. | Max. | Std. Dev. | % Range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSE | 1.200 | 0.942 | 1.794 | 0.283 | 70.990 |
| Oxide Thickness (nm) | 37.15 | 36.89 | 37.63 | 0.25 | 1.9889 |
| Amp. | 1.9155 | 1.1610 | 2.0984 | 0.3480 | 48.9405 |
| Center Wvl. (µm) | 0.0717 | 0.0667 | 0.0901 | 0.0071 | 32.5634 |
| IR Pole Amp. | 0.0237 | 0.0161 | 0.0277 | 0.0033 | 48.6274 |
| Einf | 0.1758 | 0.0000 | 0.9253 | 0.3549 | 526.4345 |
| Angle Offset | 0.1111 | -0.0271 | 0.1623 | 0.0577 | 170.4356 |
| Total Thickness (nm) | 38.15 | 37.89 | 38.63 | 0.25 | 1.9368 |
| n of SiO2 (Sellmeier) @ 632.8 nm | 1.4512 | 1.4474 | 1.4637 | 0.0051 | 1.1242 |

Model Parameters vs. Position

Oxide Thickness in nm vs. Position

X (cm)	Y (cm)	Z

0.000000	0.000000	37.239990

3.000000	0.000000	37.038521

-0.000000	-3.000000	37.457802

-3.000000	0.000000	37.195042

0.000000	3.000000	37.017235

6.500000	0.000000	36.932625

-0.000000	-6.500000	37.626766

-6.500000	0.000000	36.996891

0.000000	6.500000	36.887791
X (cm)	Y (cm)	MSE	Oxide Thickness (nm)	Amp.	Center Wvl. (µm)	IR Pole Amp.	Einf	Angle Offset	Total Thickness (nm)	n of SiO2 (Sellmeier) @ 632.8 nm	Oxide Thickness (nm) Error	Amp. Error	Center Wvl. (µm) Error	IR Pole Amp. Error	Einf Error	Angle Offset Error	Total Thickness (nm) Error	n of SiO2 (Sellmeier) @ 632.8 nm Error

0.00000	0.00000	0.942	37.24	1.161	0.09009	0.02766	0.925	0.130	38.24	1.44887	0.016	0.7219	0.024889	0.002975	0.7246	0.002548	0.016	0.00000

3.00000	0.00000	1.094	37.04	2.098	0.06674	0.02216	0.00129	0.0757	38.04	1.45411	0.019	2.9777	0.044411	0.003646	2.9810	0.003008	0.019	0.00000

-0.00000	-3.00000	1.060	37.46	2.083	0.06984	0.02473	0.00	0.140	38.46	1.44875	0.018	2.3087	0.036079	0.003379	2.3117	0.002863	0.018	0.00000

-3.00000	0.00000	0.947	37.20	2.095	0.06677	0.02630	0.00	0.105	38.20	1.45179	0.016	2.4862	0.037162	0.003076	2.4890	0.002583	0.016	0.00000

0.00000	3.00000	1.150	37.02	2.083	0.06956	0.02541	0.00	0.145	38.02	1.44848	0.020	2.5484	0.039698	0.003691	2.5517	0.003099	0.020	0.00000

6.50000	0.00000	1.794	36.93	2.079	0.07044	0.02409	0.00	0.162	37.93	1.44741	0.031	3.7586	0.059302	0.005737	3.7636	0.004812	0.031	0.00000

-0.00000	-6.50000	1.002	37.63	2.083	0.06965	0.02429	3.3465E-08	0.144	38.63	1.44862	0.017	2.1779	0.033963	0.003163	2.1807	0.002708	0.017	0.00000

-6.50000	0.00000	1.381	37.00	1.474	0.07271	0.01614	0.655	-0.0271	38.00	1.46372	0.024	2.6969	0.061592	0.004723	2.7012	0.003946	0.024	0.00000

0.00000	6.50000	1.430	36.89	2.084	0.06963	0.02247	4.0012E-08	0.125	37.89	1.44947	0.025	3.1769	0.049490	0.004633	3.1810	0.003866	0.025	0.00000