Sample: 2025-08-28-15-06-LOCOS_E1_oxide_wafer25

Optical Model

Fit Results

| Parameter | Average | Min. | Max. | Std. Dev. | % Range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSE | 1.209 | 0.951 | 1.529 | 0.195 | 47.854 |
| Oxide Thickness (nm) | 36.42 | 36.12 | 36.69 | 0.18 | 1.5844 |
| Amp. | 1.9588 | 1.4068 | 2.1113 | 0.2668 | 35.9663 |
| Center Wvl. (µm) | 0.0702 | 0.0641 | 0.0788 | 0.0043 | 20.9238 |
| IR Pole Amp. | 0.0240 | 0.0165 | 0.0277 | 0.0034 | 46.6223 |
| Einf | 0.1363 | 0.0000 | 0.7250 | 0.2762 | 531.7513 |
| Angle Offset | 0.1039 | -0.0314 | 0.1618 | 0.0644 | 186.0168 |
| Total Thickness (nm) | 37.42 | 37.12 | 37.69 | 0.18 | 1.5420 |
| n of SiO2 (Sellmeier) @ 632.8 nm | 1.4525 | 1.4474 | 1.4644 | 0.0057 | 1.1716 |

Model Parameters vs. Position

X (cm)	Y (cm)	MSE	Oxide Thickness (nm)	Amp.	Center Wvl. (µm)	IR Pole Amp.	Einf	Angle Offset	Total Thickness (nm)	n of SiO2 (Sellmeier) @ 632.8 nm	Oxide Thickness (nm) Error	Amp. Error	Center Wvl. (µm) Error	IR Pole Amp. Error	Einf Error	Angle Offset Error	Total Thickness (nm) Error	n of SiO2 (Sellmeier) @ 632.8 nm Error

0.00000	0.00000	0.951	36.35	1.583	0.07881	0.02768	0.502	0.137	37.35	1.44889	0.017	1.3036	0.029655	0.003118	1.3064	0.002557	0.017	0.00000

3.00000	0.00000	1.186	36.12	2.109	0.06544	0.02348	2.4376E-07	0.0492	37.12	1.45669	0.021	3.4678	0.050588	0.004015	3.4713	0.003270	0.021	0.00000

-0.00000	-3.00000	1.071	36.41	2.086	0.06947	0.02672	0.00	0.143	37.41	1.44944	0.019	2.4365	0.037852	0.003513	2.4397	0.002881	0.019	0.00000

-3.00000	0.00000	1.086	36.26	2.111	0.06412	0.02220	1.0085E-07	0.0579	37.26	1.45749	0.019	3.4075	0.048777	0.003624	3.4106	0.003008	0.019	0.00000

0.00000	3.00000	1.176	36.31	2.084	0.06998	0.02390	0.00	0.141	37.31	1.44935	0.021	2.6106	0.040840	0.003884	2.6140	0.003165	0.021	0.00000

6.50000	0.00000	1.529	36.49	2.077	0.07150	0.02320	0.00	0.162	37.49	1.44743	0.027	3.0696	0.049079	0.004959	3.0740	0.004091	0.027	0.00000

-0.00000	-6.50000	1.065	36.69	2.086	0.06910	0.02642	1.8012E-07	0.143	37.69	1.44945	0.019	2.4556	0.037968	0.003474	2.4586	0.002872	0.019	0.00000

-6.50000	0.00000	1.427	36.52	1.407	0.07382	0.01649	0.725	-0.0314	37.52	1.46444	0.025	2.6516	0.064266	0.004950	2.6561	0.004076	0.025	0.00000

0.00000	6.50000	1.386	36.62	2.085	0.06947	0.02595	3.7185E-06	0.133	37.62	1.44911	0.025	3.1671	0.049230	0.004536	3.1712	0.003733	0.025	0.00000