Sample: 2025-08-28-15-32-LOCOS_E3_nitride_wafer14

Optical Model

Fit Results

| Parameter | Average | Min. | Max. | Std. Dev. | % Range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSE | 13.663 | 13.021 | 14.487 | 0.364 | 10.727 |
| Thickness # 3 (nm) | 72.52 | 71.45 | 73.66 | 0.69 | 3.0491 |
| Angle Offset | -0.0168 | -0.0782 | 0.0105 | 0.0300 | -528.5991 |
| Total Thickness (nm) | 111.52 | 110.45 | 112.66 | 0.69 | 1.9827 |
| n of SiO2_JAW @ 632.8 nm | 1.4623 | 1.4623 | 1.4623 | 0.0000 | 0.0000 |

Model Parameters vs. Position

X (cm)	Y (cm)	MSE	Thickness # 3 (nm)	Angle Offset	Total Thickness (nm)	n of SiO2_JAW @ 632.8 nm	Thickness # 3 (nm) Error	Angle Offset Error	Total Thickness (nm) Error	n of SiO2_JAW @ 632.8 nm Error

0.00000	0.00000	13.551	72.25	0.00804	111.25	1.46233	0.022	0.0252	0.022	0.00000

2.59808	-1.50000	13.739	72.32	-9.9793E-05	111.32	1.46233	0.023	0.0256	0.023	0.00000

-0.00000	-3.00000	13.613	71.90	0.00814	110.90	1.46233	0.022	0.0253	0.022	0.00000

-2.59808	-1.50000	13.436	71.88	-0.00032006	110.88	1.46233	0.022	0.0249	0.022	0.00000

-2.59808	1.50000	13.488	72.38	0.00333	111.38	1.46233	0.022	0.0251	0.022	0.00000

0.00000	3.00000	13.763	72.83	-0.00284	111.83	1.46233	0.023	0.0257	0.023	0.00000

2.59808	1.50000	13.940	72.77	0.0105	111.77	1.46233	0.023	0.0260	0.023	0.00000

6.00000	0.00000	14.487	73.12	-0.00289	112.12	1.46233	0.024	0.0271	0.024	0.00000

5.31274	2.78834	14.219	73.37	-0.00514	112.37	1.46233	0.024	0.0266	0.024	0.00000

3.40839	4.93790	13.994	73.66	-0.00246	112.66	1.46233	0.024	0.0263	0.024	0.00000

0.72322	5.95625	13.763	73.62	-0.00826	112.62	1.46233	0.023	0.0258	0.023	0.00000

-2.12763	5.61010	13.534	73.38	-0.0512	112.38	1.46233	0.023	0.0254	0.023	0.00000

-4.49106	3.97874	13.359	72.94	-0.0704	111.94	1.46233	0.022	0.0250	0.022	0.00000

-5.82565	1.43589	13.450	72.31	-0.0610	111.31	1.46233	0.022	0.0250	0.022	0.00000

-5.82565	-1.43589	13.330	71.74	-0.0672	110.74	1.46233	0.022	0.0247	0.022	0.00000

-4.49106	-3.97874	13.092	71.45	-0.0782	110.45	1.46233	0.021	0.0242	0.021	0.00000

-2.12763	-5.61010	13.021	71.48	-0.0147	110.48	1.46233	0.021	0.0241	0.021	0.00000

0.72322	-5.95625	13.599	71.88	0.00505	110.88	1.46233	0.022	0.0252	0.022	0.00000

3.40839	-4.93790	13.769	72.31	0.00653	111.31	1.46233	0.023	0.0256	0.023	0.00000

5.31274	-2.78834	14.110	72.77	-0.0127	111.77	1.46233	0.023	0.0263	0.023	0.00000