Sample: 2025-09-22-15-43-MOSCAP-testwafer-center-13

| Fit Results MSE = 2.126 Roughness = -2.00 ± 0.100 nm Oxide Thickness = 37.95 ± 0.018 nm Amp. = 0.474 ± 0.0381 Center Wvl. (µm) = 0.11977 ± 0.002909 IR Pole Amp. = 0.01168 ± 0.001476 Einf = 1.681 ± 0.0407 Angle Offset = 0.00725 ± 0.003993 n of SiO2 (Sellmeier) @ 1550.0 nm = 1.45953 | Optical Model |
| --- | --- |

Optical Constants

Experimental and Model Generated Data Fits